齐鲁工业大学教学日历

2019 / 2020  学年第 1 学期

课程名称：   材料科学基础        		专业班级： 材化17-1，17-2

讲授教师：   刘金华/姚书山/司聪慧/俞娇仙    辅    导：刘金华/姚书山/司聪慧/俞娇仙

教材：		1.《无机材料科学基础》 作者：胡志强 出版社：化学工业出版社

2.《材料科学基础（第四版）》 作者：刘智恩，出版社：西北工业大学出版社

参考书：	《材料科学基础（第3版）》作者：胡赓祥等 出版社：上海交通大学出版社

| 学时分配及本学期计划 | 总时数 | 讲授 | 实验 | 现场 教学 | 习题课 | 测验 | 上机 | 其它 | 每周 时数 | 考核 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本课程合计 | 120 | 72 | 48 |  |  |  |  |  | 6 | 考试 |
| 本学期 | 120 | 72 | 48 |  |  |  |  |  | 6 | 考试 |

注：本计划一式四份，教务处，系（部）、教研室、教师各一份。

| 周次 | 时数 | 讲授内容 | 实验内容 | 课外作业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 讲授 | 实验 | 习题课 | 上机 | 其它 |  |  |  |
| 1 | 6 |  |  |  |  | 第一次课： 第一章：晶体几何基础知识 一 绪论 1、材料科学研究的范围及方法 2、理解典型材料的工艺性能的含义及其指标。 3、了解材料的经济性能和环境性能。 重点：材料科学的研究方法；材料的组成、结构、工艺与性能之间的关系 第二次课： 第二章 材料中的晶体结构基本知识 原子的规则排列，晶体的基本概念 晶体的对称与分类 晶体、非晶体、空间点阵、晶胞、晶系的概念；布拉菲空间点阵的特点。 第三次课： 2、常见晶体结构及几何特征 密勒指数、晶面指数、晶向指数的概念；晶向和晶面指数的标定。 晶带、晶带轴的概念； |  |  |
| 2 | 6 |  |  |  |  | 第一次课： 第二章 材料中的晶体结构基本知识 1、原子的结合方式 共价键、离子键、金属键、分子键、氢键等结合键的比较 2、球体的紧密堆积原理 第二次课： 3 影响离子晶体结构的因素 4 鲍林规则 第三次课： 5 典型的无机晶体结构 |  |  |
| 3 | 6 |  |  |  |  | 第一次课： 第二章 硅酸盐晶体结构 第二次课： 第三章 晶体的缺陷 1、点缺陷 2、缺陷化学反应 3、热缺陷浓度的计算 第三次课： 5、固溶体 固溶体的分类；置换型固溶体；间隙固溶体；固溶体对晶体性质的影响； |  |  |
| 4 | 6 |  |  |  |  | 第一次课 第七章 固体表面与界面 固体的表面、固体界面 第二次课 固体的界面，晶界 第三次课 第八章 浆体的胶体化学原理 粘土—水系统胶体化学 |  |  |
| 5 | 6 |  |  |  |  | 第一次课 第十章 相平衡 相平衡的基本概念、相律，相平衡的研究方法， 单元系统 第二次课 单元系统相图及应用；二元相图 第三次课 二元系统相图的基本类型；相图中点、线、面含义；析晶路程（熔体的冷却析晶过程）；二元系统相图举例 |  |  |
| 6 | 6 |  |  |  |  | 第一次课 三元系统相律，三元系统组成的表示方法；三元系统相图规则；杠杆规则的应用；判读三元相图的几条重要规则，三元系统相图的基本类型 第二次课 三元系统相图的基本类型，结晶路线分析 第三次课 三元相图举例，考察学生对相图及相平衡知识的掌握程度 |  |  |
| 7 | 6 |  |  |  |  | 第九章 金属的凝固与铁碳相图 第一次课 1、金属晶体的相结构 第二次课 2、液固相变（凝固） 液态金属的结构特征、结晶的热力学条件、金属结晶的过冷现象、金属的结晶过程。 第三次课 金属合金相图与相变 |  |  |
| 8 | 6 |  |  |  |  | 第一次课 金属的凝固与铁碳相图 1、液态金属的结构特征、结晶的热力学条件、金属结晶的过冷现象、金属 第二次课 动态过冷度、树枝状长大、伪共晶、离异共晶的概念。 2、凝固条件对铸锭组织与缺陷的影响。 3、快速凝固等凝固技术的应用。 重点：均匀形核的条件、固溶体的凝固。 第三次课 4、铁碳相图及铁碳合金冷却过程 |  |  |
| 9 | 6 |  |  |  |  | 第十章 金属材料的相变与强化机理 第一次课 材料的塑性变形 1、材料的塑性变形、位错在塑性变形中的作用 第二次课 冷变形材料的回复与再结晶 2、冷变形金属的回复机理、回复过程中组织与性能的 3、冷变形金属的再结晶与热变形加工 第三次课 材料的强化与韧化机理 4、金属的几种常见强化机理 |  |  |
| 10 | 6 |  |  |  |  | 第一次课 第四章 熔体和非晶态固体 1、玻璃的通性 2、玻璃的形成 第二次课 3、玻璃的结构 第三次课 4、硅酸盐玻璃与硼酸盐玻璃 |  |  |
| 11 | 6 |  |  |  |  | 第一次课 4 扩散系数与浓度的关系 5 多元系统中的扩散 6 影响扩散系数的因素 第二次课 1 相变概述 2 液相—固相的转变 3 液相—液相的转变 第三次课 4 马氏体相变 5 有序无序转变 6 相变与弥散强化 |  |  |
| 12 | 6 |  |  |  |  | 第八章 固态反应与烧结 第一节 固态反应的概念及类型 第二节 固态反应机理 第三节 固相反应动力学 第四节 固相反应应用 第五节 影响固相反应的因素 第十四章 烧结 第一节 烧结概论 第二节 固态烧结 第三节 液态烧结 第四节 晶粒长大与二次再结晶 第五节 影响烧结的因素 |  |  |

注：如遇法定假日放假，按照学校规定自行调课。

实验按照学校规定另行安排